## Slide 1: 용접로봇 자동화
용접로봇팀
김태준, 하현진, 서승훈
전재훈, 남상규, 이다현

## Slide 2
용접 자동화
2022 CAI Lab Meeting

## Slide 3: 1. 진행 작업
1-1. 현대 NGV 과제 제안서 작성
# 과제 제안서 작성 후 윤종완 교수님께 피드백 요청 및 수령
 수정을 거쳐 제출 완료
[과제 제안서 사진]

## Slide 4: 1. 진행 작업
1-2. 논문 조사
- 같은 주제의 논문이 있는지 여부 확인
- 기존 논문들의 한계점 파악을 위한 논문 조사 진행
Path Optimization의 적용 사례 및 장·단점 조사
딥러닝 및 알고리즘을 이용한 경로 검출 논문 조사
[기존 논문의 Segmentation 적용 사례 사진]
4
[알고리즘을 이용한 경로 검출 결과]

## Slide 5: 1. 진행 작업
1-3. 논문 작성 계획
1. 선행 연구 조사 및 한계점 파악  진행 완료
 1차 작성 진행 후 부족한 점 및 추가 자료 조사를 위해 더 진행 예정
2. 실험 계획 수립 및 평가 지표 고안  진행중
2-1. 다른 Segmentation 모델과의 정확도 비교
2-2. 실제 용접 경로의 거리 및 각도 차이 비교
3. 논문의 틀 구성
- 서론, 관련 연구, 본론 및 실험 구성, 실험 결과
4. 논문 작성
5

## Slide 6: 1. 진행 작업
1-4. 경로 검출 알고리즘 논의
- Labeling 작업 과정에서 용접 라인의 중앙에 맞춰 얇게 Labeling 진행
 경로 검출 결과에서 용접 경로가 끊기는 현상이 발생
 원인 분석
1. 학습 모델에서 경로 검출 시 경로가 부족한 경우
2. 320 x 320  1280 x 720 scale 변경으로 인한 선의 두께 변경에서 선이 끊기는 경우
3. 세선화 과정에서 용접 경로가 끊기는 경우
[경로가 끊어진 결과 사진]

## Slide 7: 1. 진행 작업
1-4. 경로 검출 알고리즘 논의
# 고병진 교수님 피드백
- path optimization을 통해서 끊긴 경로를 경로 유추 방식으로 이어주는 방식 조언
 해당 방식에 대한 조사 진행 후 적용 시도 예정
 이와 함께 얇은 선으로 Labeling하여 학습 진행 후
경로 검출 과정에서 선의 두께를 중첩하여 세선화를 진행하는 방식도 시도 예정

## Slide 8: 2. 이후 진행 계획
1. Pipe 및 Plate 데이터 추가 제작
 다른 종류의 pipe 데이터 촬영 및 Labeling 진행
 plate 모재의 직선 Labeling 데이터만 추가 제작 예정
2. 실험 계획 수립 및 실험 평가 지표 논의
3. 경로 검출 알고리즘 수정
- 경로 중첩을 통한 세선화 결과 확인
- 얇은 Labeling 학습 데이터 생성 후 세선화 진행 예정

## Slide 9
용접 불량 검사
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 10: 1. 이번 주 작업
1-1. Flare Removal
Welding Pool의 peak 지점을 찾아서 비드의 높이 측정을 위함
Flare와 Welding Pool을 구분해내기 위함
Google research의 플레어 제거 관련 논문 참고 학습 진행
  Peak
  Peak
  진행 방향

## Slide 11: 1. 이번 주 작업
1-1. Flare Removal 결과
광원 및 Welding Pool은 제거되지 않은 채 플레어 제거됨
  플레어 제거됨
  Welding Pool 제거되지 않음

## Slide 12: 1. 이번 주 작업
1-1. HSV-thresholding
이미지를 HSV로 변환하고 Thresholding을 통하여 Welding pool 부분 찾음
Mean Filtering과 이진화시에 Welding Pool이 사라지는 현상 제거
Welding Pool의 Peak부분 및 약간의 노이즈만 남음
  Welding Pool

## Slide 13: 1. 이번 주 작업
1-1. Mean Filtering 및 이진화
Mean Filtering 및 이진화를 통해 Welding Pool의 Peak를 찾음
Mean Filtering을 통한 노이즈 제거 효과 확인

## Slide 14: 1. 이번 주 작업
1-2. gym을 이용한 강화학습 env 생성
Action Space
전류(A) | 80 – 160
전압(V) | -2 – 2
용접속도(mm/s) | 4 - 16
Action
  전류, 전압, 용접속도를 결정하는 것
  ε-greedy에서 ε을 줄여서 탐색을 줄임
  Q-network에서 3개의 파라미터에 대해 레이어 공유
  Layer 공유

## Slide 15: 1. 이번 주 작업
1-2. gym을 이용한 강화학습 env 생성
Reward
  목표 너비를 파라미터로 받음
  각 step 별로 목표 너비와 오차 계산
    오차 < 0.3cm : 1
    오차 < 0.2cm : 2
    오차 < 0.1cm : 3

## Slide 16: 2. 다음주 진행 계획
영상  Welding Pool 찾기  높이 계산 과정 자동화
강화학습을 위한 데이터 수집

## Slide 17
용접 로봇 Calibration
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 18: 1. 논문 수정
제목 : 용접로봇자동화를 위한 손 - 눈 자동보정 시스템 – 49(Page)
(Auto Hand Eye Calibration System for Automated Welding Robot)
줄이기
연구가 어떤 의미가 있는지, 더 강하게 제시

## Slide 19: 1. 논문 수정
표나, 그래프에 대하여, 좀 더 상세하고 심도있는 분석결과 묘사

## Slide 20: 1. 논문 수정
서론부분에 3개의 내용이 들어가도록 작성
용접자동화의 중요성
2. 용접자동화에서 Hand Eye Calibration 중요성
3. 논문의 기여점

## Slide 21: 2. 향후계획
1. 서론부분 보완 후 윤교수님, 고교수님에게 제출
2. 이론적 배경 핵심부분만 추려서 요약

## Slide 22: 감사합니다